ДОДУБЛИВАНИЕ ХРОМОВЫХ КОЖ С ЭКСТРАКТОМ МИМОЗЫ

СОДЕРЖАНИЕ

| Процесс | Плотные кожи |
| --- | --- |
| R1 | Додубливание наппы |
| R2 | Додубливание мягких кож |
| R3 | Додубливание шлифованных кож |
| R4 | Додубливание лицевых кож |
| R5 | Додубливание полированных кож |
| R6 | Додубливание маслянистых кож «пулл-ап» |
| R7 | Додубливание кож для обувного верха с низким содержанием хрома |
| R8 | Додубливание наппы или лицевых кож |
| R9 | Додубливание водостойких кож для верха обуви |
| R10 | Додубливание кож для верха обуви |
|  | Обивочные кожи |
| R11 | Додубливание обивочных кож для автомобильного сектора |
| R12 | Додубливание обивочных кож для мебельного сектора |
|  | Овчина/Козлиная кожа |
| R13 | Додубливание одежной овчины |
| R14 | Додубливание полухромовых замшевых козлиных кож для верха обуви |
| R15 | Додубливание козлиных замшевых кож для верха обуви |
|  | Смешанные кожи |
| R16 | Додубливание одежных буйволиных кож |
| R17 | Додубливание ременных кож (кейсы) |
| R18 R19 R20 | Додубливание полухромовых кож – классическое додубливание Додубливание кож «Флоатер» Додубливание сжатых лицевых кож |

MIMOSA AFRICA

Процесс R 1

ДОДУБЛИВАНИЕ НАППЫ

Сырье: Полукожи и шкуры хромового дубления – вещества согласно необходимости

| Операция | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчеты на строганный вес |  |  |  |  |  |
| Промывка/Смачивание | 200 | Вода | 35 |  |  |
| Тыльная сторона | 0,3 0,3 | Неионный смачиватель Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Повторное хромирование | 60 0,3 3,0 2,0 1,0 0,5 | Вода Муравьиная кислота (1:10 в воде) Хромовый порошок (25% Cr2О3/33% основы ) Сульфированное жирующее средство (эмульгированное) Формиат натрия или кальция Бикарбонат натрия | 35 | 15 40 40 | рН 3,1/3,3 рН 3,6/4,0 |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Нейтрализация | 100 1,5 1,0 0,25 | Вода Формиат натрия или кальция Нейтрализирующий синтан Бикарбонат натрия | 35 | 10 10 30 | рН 4,6 Срез: голубой по отношению к B.C.G. |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Преддубление | 50 0,5 5 X 3,0 1,0 | Вода Акриловая смола Mimosa FS порошок Краситель для придания оттенка Меламиновая смола Выравниватель | 35 | 20 | До полного проникновения |
| Жирование | 50 6,0 3,0 | Вода Сульфатированный и сульфированный жирный эфир Сульфатированное синтетическое жирующее средство (эмульгированное) | 50 | 45 |  |
| Окисление | Х | Муравьиная кислота (1:10 в воде), две порции |  | 2х15 | рН 3,6/3,8 |
| Жирование верха | 1,0 | Катионное масло (эмульгированное) |  | 20 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Выгрузка |  |  |  |  |  |
| Пролежка на козлах в течение ночи. Разглаживание на машине/Развешивание. Вакуумная сушка (50˚С – выдержка: 3 мин). Сушка в подвешенном виде. Тяжка. Разбивка (4 часа). |  |  |  |  |  |

MIMOSA AFRICA

Процесс R 2

ДОДУБЛИВАНИЕ МЯГКИХ КОЖ

Сырье: Полукожи вет-блу – вещества согласно необходимости

| Операция | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчеты на строганный вес |  |  |  |  |  |
| Промывка/Смачивание | 200 | Вода | 35 |  |  |
| Тыльная сторона | 0,3 0,3 | Неионный смачиватель Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Нейтрализация | 100 1,5 1,0 0,25 | Вода Формиат натрия Нейтрализующий синтан Бикарбонат натрия | 35 | 10 10 30 | рН: 4,6/5,0 Срез: голубой по отношению к B.C.G. |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Додубливание | 50 5,0 5,0 Х 3,0 1,0 | Вода Акриловая смола Mimosa FS порошок Краситель для придания оттенка Меламиновая смола Выравниватель | 35 | 20 | До полного проникновения |
| Жирование | 8,0 2,0 | Синтетическое сульфатированное масло Сульфитированное или сульфатирванное синтетиское масло (эмульгированное) |  | 45 |  |
| Окисление | Х | Муравьиная кислота (1:10 в воде), две порции |  | 2х15 | рН: 3,6 / 3,8 |
| Жирование верха | 0,5 | Катионное масло (эмульгированное) |  | 20 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Выгрузка. Пролежка на козлах в течение ночи. Разглаживание на машине/Подвешивание. Вакуумная сушка (50˚С – выдержка: 3 мин). Сушка в подвешенном состоянии. Тяжка. Разбивка (4 часа) |  |  |  |  |  |

MIMOSA AFRICA

Процесс R 3

ДОДУБЛИВАНИЕ ШЛИФОВАННЫХ КОЖ

Сырье: Полукожи хромового дубления – вещества согласно необходимости

| Операция | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчеты на строганный вес |  |  |  |  |  |
| Промывка/Смачивание | 200 | Вода | 35 |  |  |
| Тыльная сторона | 0,3 0,3 | Неионный смачиватель Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Нейтрализация | 100 1,5 | Вода Формиат натрия или кальция | 35 | 45 | рН 4,0 / 4,2 Срез: зеленый по отношению к B.C.G. |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Додубливание | 50 5,0 5-15 Х 1,0 | Вода Акриловая смола Mimosa ME/OP порошок Краситель для придания оттенка Окрашивающий пенетратор | 35 | 20 | До полной пенетрации |
| Жирование | 50 3,0 1,5 0,5 | Вода Сульфатированное синтетическое жирующее средство Ланолин Сырое масло (эмульгированное) | 50 | 45 |  |
| Окисление | Х | Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20 | рН 3,6/3,8 |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Выгрузка. Пролежка на козлах в течение ночи. Разглаживание на машине/Развешивание. Вакуумная сушка (50˚С – выдержка: 2 дня). Сушка в подвешенном виде. |  |  |  |  |  |

MIMOSA AFRICA

Процесс R 4

ДОДУБЛИВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ КОЖ

Сырье: Полукожи  или шкуры хромового дубления – вещества согласно необходимости

| Операция | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчеты на строганный вес |  |  |  |  |  |
| Промывка/Смачивание | 200 | Вода | 35 |  |  |
| Тыльная сторона | 0,3 0,3 | Неионный смачиватель Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Нейтрализация | 100 1,5 2,0 0,25 | Вода Формиат натрия или кальция Нейтрализирующий синтан Бикарбонат натрия | 35 | 10 10 30 | рН 5,0 / 5,5 Срез: голубой по отношению к B.C.G. |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Додубливание | 50 2,0 10-20 Х 1,0 | Вода Mimosa WS порошок Mimosa RG порошок (кол-во зависит от требуемого к-ва вещества) две порции Краситель для придания оттенка, первая порция Окрашивающий пенетратор | 35 | 10 2х30 | До полной пенетрации |
| Жирование | 100 4-6 | Вода Анионное жирующее средство (эмульгированное) | 50 | 45 |  |
| Окисление | Х | Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 30 | рН 3,8/4,0 |
| Жирование верха | 1,0 | Катионное жирующее средство (эмульгированное) |  | 30 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Выгрузка. Пролежка на козлах в течение ночи. Разглаживание на машине/Развешивание. Сушка. Отделка согласно необходимости. |  |  |  |  |  |

MIMOSA AFRICA

Процесс R 17

ДОДУБЛИВАНИЕ РЕМЕННЫХ КОЖ (КЕЙСЫ)

Сырье: Строганные полукожи вет-блу – вещества согласно необходимости

| Операция | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчеты на строганный вес |  |  |  |  |  |
| Промывка/Смачивание | 200 | Вода | 35 |  |  |
| Тыльная сторона | 0,3 0,3 | Неионный смачиватель Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Нейтрализация | 100 1,5 1,5 0,5 | Вода Формиат натрия Нейтрализирующий синтан Бикарбонат натрия | 35 | 10 10 30 | рН 5,0 / 5,5 Срез: голубой по отношению к B.C.G. |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 35 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Додубливание | 50 3,0 | Вода Акриловая смола | 35 | 30 |  |
| Додубливание/Крашение | 8,0 Х 1,0 8,0 8,0 | Mimosa ME/OP порошок Краситель до придания оттенка Красящий пенетратор Mimosa ME/OP порошок Mimosa ME/OP порошок |  | 20 20 | До полного проникновения |
| Жирование | 100 3,0 3,0 | Вода Сульфитированное жирующее средство Сульфатированное жирующее средство (эмульгированное) | 50 | 45 |  |
| Окисление | Х | Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20 | рН 3,6/3,8 |
| Жирование верха | 0,5 | Катионное жирующее средство (эмульгированное) |  | 20 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Выгрузка. Пролежка на козлах в течение ночи. Разглаживание на машине/Развешивание. Сушка в подвешенном виде. Отделка согласно необходимости. |  |  |  |  |  |