ДУБЛЕНИЕ ЭКСТРАКТОМ МИМОЗЫ

СОДЕРЖАНИЕ

| Процесс | Плотные кожи |
| --- | --- |
| T1 | Дубление ременной кожи (кейсы или ремни) |
| T2 | Дубление ременной кожи (кейсы или ремни) – дубление с низким содержанием хрома |
| T3 | Дубление подошвенных кож – дубление с низким содержанием хрома |
| T4 | Дубление подошвенных кож – дубление безводным сульфатом натрия |
| T5 | Дубление подошвенных кож – дубление в барабане |
| T6 | Дубление подошвенных кож/кож для сбруи/седельных кож – дубление LIRITAN |
| T7 | Дубление конных кож |
| T8 | Дубление с низким содержанием хрома стремянных кож |
| T9 | Дубление конных кож вет-вайт |
| T10 | Дубление кож вет-вайт (кейсы и ремни) |
|  | Обувные кожи |
| T11 | Дубление кож растительного дубления для обувного верха |
| T12 | Дубление подкладочных кож растительного дубления |
|  | Обивочные кожи |
| T13 | Дубление бесхромовых обивочных кож для автомобильного сектора |
| T14 | Дубление бесхромовых обивочных кож для мебельного сектора |
|  | Овчина/Козлиная кожа |
| T15 | Дубление овчинного краста |
| T16 | Дубление козлиной кожи – дубление с низким содержанием хрома |
| T17 | Дубление шубной овчины – баркасное дубление |
|  | Смешанные кожи |
| T18 | Дубление козлиных шкур после золения |
| T19 | Дубление сжатых лицевых кож |
| T20 | Дубление мягких кож буйвола |

ДУБЛЕНИЕ ЭКСТРАКТОМ МИМОЗЫ

- ПРОИЗВОДСТВО ТАНИНА МИМОЗЫ

Растительные танины являются натуральным продуктом, содержащимся в разных частях деревьев (кора, древесина, стручки). Химический состав растительных танинов определяют полимерные полифенольные молекулы.

Молекулярный вес молекул растительных танинов варьируется от 500 до 3000 единиц. Дубящие свойства полифенолов зависят от молекулярной массы и гидроксильных фенольных групп ОН. Танин мимоза обладает молекулярным весом в 1250 единиц и демонстрирует хорошие дубящие свойства.

Растительные танины классифицируются согласно химической структуре:

- Пирогаллол или гидролизуемые танины, такие как каштан или экстракт мироболана.

- Катехольные или конденсированные танины, такие как экстракт мимозы (или акации) и квебрахо.

Экстракт мимозы получают из коры дерева Черной акации (Acacia mearnsii), выращиваемых на плантациях.

Требуется 7-10 лет для того, чтобы дерево выросло до определенной высоты, достаточной для нарезки коры, из которой в строгих промышленных условиях получают оптимальное количество танина светлых оттенков. Кора мимозы или акации содержит около 30% танина. Древесина получает другое промышленное назначение.

Для получение экстракта танина светлых тонов необходимо приступать к обработке коры сразу после ее сдирания – чем дольше хранится кора, тем более темный оттенок обретает танин. Иногда кору необходимо просушить, но после просушки экстракт танина также получает темный оттенок. К сдиранию коры необходимо приступать в определенный сезон, учитывая погоду и сезон дождей в стране, где растут деревья.

Экстракт танина получают из измельченной коры в автоклаве под давлением и при температуре выше 100˚С.  Полученный таким образом жидкий экстракт концентрируют испарением и разливают в мешки, в которых жидкость постепенно затвердевает и обретает твердое состояние. Вязкую концентрированную жидкость подвергают сушке методом распыления и доводят до состояния порошка, после чего порошок расфасовывают в мешки. Мешки плотно сшивают и складируют.

MIMOSA AFRICA

Процесс T 2

ДУБЛЕНИЕ РЕМЕННЫХ КОЖ (КЕЙСЫ ИЛИ РЕМНИ) – ДУБЛЕНИЕ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ХРОМА

Сырье: Золеный cпилок/полукожа

| Операция | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промывка | 200 0,5 | Вода Сульфат аммония | 35 | 15 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Обеззоливание | 100 2,0 | Вода Сульфат аммония | 35 | 60-90 | рН: 8,0/8,5 Срез: чистый по отношению к фенолфталеину |
| Мягчение | Х 2,0 | Подходящий смягчитель Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20-30 | рН: 8,0/8,5 |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Слив до 50% Ванна |  |  |  |  |  |
| Пикелевание | 8,0 1,0 1,0 | Соль Муравьиная кислота (1:10 в воде) Серная кислота (1:10 в воде) |  | 15 30 180 | Bé: 7,0˚-8,0˚ |
| Пролежка в течение ночи |  |  |  |  | рН: 3,0 Срез: желтый по отношению к B.C.G. |
| Преддубление | 2,0 1,0 | Преддубящий синтан Хромовый порошок (25% Cr2O3/33% основы) |  | 10 60-120 | Проверка: пенетрация осуществлена |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Слив 30% Ванна |  |  |  |  |  |
| Нейтрализация | 2,0 2,0 | Формиат натрия Диспергирующий синтан |  | 60-120 | рН: 4,0/4,2 |
| Растительное дубление | 10 0,5 | Mimosa FS порошок Сульфитное рыбье масло (эмульгированное) |  | 60 |  |
|  | 10 0,25 10 | Mimosa ME/OP порошок ЭДТУ Mimosa RG порошок |  | 60 | До полной пенетрации |
| Окисление | 20 X | Вода Муравьиная кислота (1:10 в воде) | 25 | 90 | рН: 3,4/3,5 |
| Выгрузка |  |  |  |  |  |
| Пролежка 2 дня. Разглаживание на машине. Строгание (в расчете на требуемый материал). Повторное взвешивание – Основной процент на строганный вес. |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 25 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Очистка | 100 0,25 0,25 | Вода Щавелевая кислота (1:10 в воде) ЭДТУ | 25 | 20 | Проверка: чистый |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 25 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Нейтрализация | 50 1,5 0,25 | Вода Формиат натрия Бикарбонат натрия | 25 | 20 | рН: 4,5 |
| Додубливание/Крашение | 2 Х | Mimosa ME/OP порошок Краситель на строганный вес |  |  | До полной пенетрации |
| Жирование | 50 3,0 1,0 | Вода Сульфированное синтетическое масло Ланолин (эмульгированный) | 50 | 60 |  |
| Окисление | Х | Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20 | рН: 3,4/3,6 |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 0,1 | Вода Антисептик | 20 | 10 10 |  |
| Выгрузка |  |  |  |  |  |
| Пролежка на козлах в течение ночи. Разглаживание на машине/Развешивание. Сушка в подвешенном виде. |  |  |  |  |  |

MIMOSA AFRICA

Процесс T 3

ДУБЛЕНИЕ ПОДОШВЕННЫХ КОЖ – ДУБЛЕНИЕ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ХРОМА

Сырье: Золеный чепрак

| Операция | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промывка | 200 0,5 | Вода Сульфат аммония | 35 | 15 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Обеззоливание | 100 3,0 1,0 | Вода Сульфат аммония Метабисульфит натрия | 35 | 180 | рН: 7,5/8,0 Стрез: чистый по отношению к фенолфталеину |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Слив до 50% Ванна |  |  |  |  |  |
| Пикелевание | 8,0 1 1 | Соль Муравьиная кислота (1:10 в воде) Серная кислота (1:10 в воде) |  | 15 30 180 | Bé: 7,0˚-8,0˚ |
| Пролежка в течение ночи |  |  |  |  | рН: 3,0 Срез: желтый по отношению к B.C.G. |
| Преддубление | 2,0 1,5 | Преддубящий синтан Хромовый порошок (25% Cr2O3/33% основы) |  | 10 120 | В барабане до полной пенетрации |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Слив до 30% Ванна |  |  |  |  |  |
| Нейтрализация | 2,0 2,0 | Формиат натрия Диспергирующий синтан |  | 120 | рН: 4,0 |
| Растительное дубление | 10 10 10 10 0,5 | Mimosa FS порошок Mimosa ME/OP порошок Mimosa ME/OP порошок Mimosa RG порошок Mimosa RG порошок |  | 60 60 60 60 | До полной пенетрации |
| Окисление | 20 Х | Вода Муравьиная кислота (1:10 в воде) | 25 | 120 | рН: 3,2 |
| Выгрузка. Пролежка в течение 3 дней. Переход к отделке. |  |  |  |  |  |

MIMOSA AFRICA

Процесс T 4

ДУБЛЕНИЕ ПОДОШВЕННЫХ КОЖ – ДУБЛЕНИЕ БЕЗВОДНЫМ СУЛЬФАТОМ НАТРИЯ

Сырье: Мокрые соленые шкуры

| Операция | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отмока Традиционно |  |  |  |  |  |
| Золение |  |  |  |  | Золение в барабане в течение 2-х дней, затем мездрение или золение в барабане в течение 1 дня, мездрение и повторное золение в барабане в течение 1 дня |
| Взвешивание Расчеты на вес золеной мездренной шкуры |  |  |  |  |  |
| Промывка | 100 1,0 | Вода Метабисульфит натрия | 35 | 30 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Обеззоливание | 100 2,0 | Вода Сульфат аммония | 35 | 120 |  |
| Мягчение Этап может быть пропущен, если он не обязателен | 0,5 1,5 | Подходящий мягчитель Метабисульфит натрия |  | 20 120 | рН: 6,5/7,0 вдоль всего поперечного среза |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 100 | Вода | 35 | 30 |  |
| Дренажный колодец |  |  |  |  |  |
| Пикеливание | 5-6 0,75 0,75 | Безводный сульфат натрия Серная кислота (1:20 в воде) Муравьиная кислота (1:20 в воде) |  | 30 180 | Без воды Bé: +- 11,0˚ рН: Срез 3,5 |
| Сульфатирование | 6,0 | Безводный сульфат натрия |  | 120 |  |
| Слив | 4,0 | Безводный сульфат натрия |  | 60 | рН: Срез 3,8 |
| Не сливать |  |  |  |  |  |
| Дубление Этап 1 | 7,5 7,5 30 70 | Mimosa ME/OP порошок Mimosa ME/OP порошок Вода Вода | 20 20 | 30 90 120 30 | Или 25% воды и 25% остаточного раствора, оставшегося после 2-го этапа обработки предыдущей партии |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 100 | Вода | 20 | 30 |  |
| Дренажный колодец |  |  |  |  |  |
| Промывка | 100 | Вода | 20 | 30 | Концентрация завершающей промывки не более 1˚ Bé |
| Дренажный колодец |  |  |  |  |  |
| Дубление Этап 2 | 12 12 | Mimosa ME/OP порошок Mimosa ME/OP порошок |  | 30 | Обработка в течение ночи |
| Слив При необходимости собрать оставшийся раствор для повторного использования |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 | Mimosa ME/OP порошок |  | 6 часов | Максимальная температура в барабане: 38˚С |
| Слив При необходимости собрать оставшийся раствор для повторного использования |  |  |  |  |  |
| Закрепление | 0,75 | Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 120 | рН: 3,2 |
| Для улучшения цвета добавить 1-2% метабисульфита натрия на вес порошка Mimosa ME/OP и небольшое количество ЭДТУ |  |  |  |  |  |
| Выгрузка |  |  |  |  |  |
| Пролежка 1-2 дня. Разглаживание на машине. Традиционная отделка. |  |  |  |  |  |

MIMOSA AFRICA

Процесс T 5

ДУБЛЕНИЕ ПОДОШВЕННЫХ КОЖ – ДУБЛЕНИЕ В БАРАБАНЕ

Сырье: Золеный мездренный чепрак

| Операция |  | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промывка |  | 200 0,5 | Вода Сульфат аммония | 35 | 15 |  |  |
| Слив |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеззоливание |  | 100 3,0 1,0 | Вода Сульфат аммония Метабисульфит натрия | 35 | 180 |  | рН: 7,5/8,0 Стрез: чистый по отношению к фенолфталеину |
| Слив |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка |  | 200 | Вода | 20 | 10 |  |  |
| Слив до 50% Ванна |  |  |  |  |  |  |  |
| Пикелевание |  | 6,0 0,5 0,5 | Соль Муравьиная кислота (1:10 в воде) Серная кислота (1:10 в воде) |  | 15 30 180 |  | Bé: 6,0˚-7,0˚ |
| Пролежка в течение ночи |  |  |  |  |  |  | рН: 4,0/4,5 Срез: Цвет лайма по отношению к B.C.G. |
| Преддубление |  | 5,0 | Преддубящий синтан |  | 30 |  |  |
| Растительное дубление |  | 10 10 10 10 5,0 | Mimosa FS порошок Mimosa ME/OP порошок Mimosa ME/OP порошок Mimosa RG порошок Mimosa RG порошок |  | 60 60 60 60 |  | До полной пенетрации |
| Окисление |  | 20 Х | Вода Муравьиная кислота (1:10 в воде) | 25 | 120 |  | рН: 3,2 |
| Выгрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролежка 3 дня. Перейти к отделке. |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка |  | 200 0,5 | Вода Щавелевая кислота (1:10 в воде) | 20 | 15 |  |  |
| Выгрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролежка. Разглаживание на машине. Строгание (до опред. уровня) Повторное взвешивание – Основной процент на строганный вес. Скорость вращения барабана: 20 об./мин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 2 1 2 0,5 2,0 2 |  | Отбеливающий синтан Сульфат магния Твердая или Жидкая глюкоза Щавелевая кислота (1:10 в воде) Наполнитель Смесь рыбного и минерального масел (1:3 в воде при 40˚С) |  |  | 30 30 30 | Без воды До тех пор, пока температура в барабане поднимется до 34˚С |
| Люк с решеткой |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Выгрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| Развешивание. Переход к сушке. |  |  |  |  |  |  |  |

MIMOSA AFRICA

Процесс T 7

ДУБЛЕНИЕ КОННЫХ КОЖ

Сырье: Золеные двоенные шкуры/полукожи

| Операция | % | Химическое вещество | ˚С | Мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промывка | 200 0,5 | Вода Сульфат аммония | 35 | 15 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Обеззоливание | 100 2,0 | Вода Сульфат аммония | 35 | 120 | Срез: чистый по отношению к фенолфталеину |
| Мягчение | Х 0,1 | Подходящий мягчитель Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20-30 | рН: 8,0/8,5 |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 20 | 10 |  |
| Слив до 50% Ванна |  |  |  |  |  |
| Пикелевание | 6 0,5 0,5 | Соль Муравьиная кислота (1:10 в воде) Серная кислота (1:10 в воде) |  | 15 30 180 | Bé: 5,0˚- 6,0˚ |
| Пролежка в течение ночи |  |  |  |  | рН: 4,0/4,5 Срез: Зеленый по отношению к B.C.G. |
| Преддубление | 5 | Mimosa WS порошок |  | 30 |  |
| Растительное дубление | 10 0,5 10 0,25 10 8,0 | Mimosa FS порошок Сульфатированный рыбий жир (эмульгированный) Mimosa ME/OP порошок ЭДТУ Mimosa ME/OP порошок Mimosa RG порошок |  | 60 60 60 | До полной пенетрации |
| Окисление | 20 Х | Вода Муравьиная кислота (1:10 в воде) | 25 | 120 | рН: 3,4/3,5 |
| Выгрузка. Пролежка 2-3 дня. Разглаживание на машине. Строгание (на кол-во требуемого вещества). Повторное взвешивание: основной процент на строганный вес. |  |  |  |  |  |
| Промывка: | 200 | Вода | 25 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Очистка | 100 0,25 0,25 | Вода Щавелевая кислота (1:10 в воде) ЭДТУ | 25 | 20 | Проверка: чистый |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 | Вода | 25 | 10 |  |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Нейтрализация | 50 1,5 0,5 | Вода Формиат натрия Нейтрализующий синтан | 25 | 20 | рН: 4,5 |
| Додубливание/Крашение | 2 Х | Mimosa ME/OP порошок Краситель для придания оттенка |  |  | До полной пенетрации |
| Жирование | 100 3,0 1,0 | Вода Сульфатированное синтетическое масло Ланолин (эмульгированный) | 40 | 60 |  |
| Окисление | Х | Муравьиная кислота (1:10 в воде) |  | 20 | рН: 3,4/3,5 |
| Слив |  |  |  |  |  |
| Промывка | 200 0,1 | Вода Антисептик | 20 | 10 |  |
| Выгрузка Пролежка на козлах в течение ночи. Разглаживание на машине/Развешивание. Сушка в подвешенном виде. |  |  |  |  |  |