ПРИКЛАДНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  СВОЙСТВ

ПРЕПАРАТА  RETANAL CAU

Лаборатория кожевенного производства

Cromogenia-Units, S.A.

Барселона  (Испания)

1.	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

  - Материалы и метод

Было использовано «вет блу» из шкур нигерийских коз, толщиной 1 мм и весом 720 г каждая кожа.

Кожи были разрезаны по линии хребта, левые половинки подверглись стандартному процессу, правые - тому же процессу, но с применением соответствующих смол.

Все процессы осуществлялись в барабанах пилотного оборудования с автоматическим контролем скорости вращения и температуры.

Эффект каждого из исследовавшихся вариантов оценивался путём сравнения левых половинок с соответствовавшими им правыми; вычисления производились по формуле №1:

% Оценки Качества = Оценка правой половинки – Оценка левой половинки  Х 100

Оценка левой половинки				     (1)

Оценивались следующие качества:

-	СТЕПЕНЬ МЯГКОСТИ = МЯГ

-	ЯРКОСТЬ ЦВЕТА = ЦВ

-	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ (среднее значение для поперечного и продольного) = ППР

-	ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ (среднее значение для поперечного и продольного) = ПРА

-	УДЛИНЕНИЕ (среднее значение для поперечного и продольного) = УДЛ

-	ТОЛЩИНА = ТОЛ

-	РАЗРЫВ ЛИЦА = РЛИ

-	ПРОЧНОСТЬ ЛИЦА = ПЛИ

2.  ПРИМЕНЕНИЕ В ХРОМОВОМ ДУБЛЕНИИ

ПРОЦЕСС РАСЧЁТ НА ВЕС «ВЕТ БЛУ», СТРОГАНОГО НА 1 мм ОТМОКА 500% Вода 35°С 0,2% CELESAL DL 0,2% Щавелевая кислота Вращение 2 часа. Ночь в ванне при вращении 2 минуты каждый час. На следующий день рН = 3,8. Слив ванны. Промывка 10 минут. ДОДУБЛИВАНИЕ 100% Вода 35°С 5% СХД 33° Sch Вращение 15 минут. ЛЕВЫЕ ПОЛОВИНКИ – СТАНДАРТНЫЙ ПРОЦЕСС ПРАВЫЕ ПОЛОВИНКИ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 5% RETANAL CAU Вращение 60 минут 1,5% Формиат натрия Вращение 30 минут. Контроль рН. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 100% Вода 30°С 2% Формиат натрия Вращение 15 минут. 0,5% Бикарбонат натрия Вращение 60 минут. Довести все рН до 5,5. КРАШЕНИЕ-ЖИРОВАНИЕ 50% Вода 35°С 2% RETANAL HD 2% Краситель Вращение 60 минут. 100% Вода 60°С 5% FOSFOL 50 5% FOSFOL SC-10 Вращение 60 минут. 2% Муравьиная кислота Вращение 60 минут. рН = 3,7. Слив ванны. Промывка 10 минут. МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ Пролёжка 12 часов на козелке. Растяжка на рамах: 50°С. Кондиционирование: 22°С; 62% О.В. в теч. 2 часов (12% О.В. в коже). Тяжка.

РЕЗУЛЬТАТЫ

МЯГ    	ЦВ         ППР         ПРА	   УДЛ	         ТОЛ	   РЛИ  	ПЛИ

КАЧЕСТВА

Рис. №1

На рис. №1 представлены уменьшение показателей Степени Мягкости, Яркости Цвета, Прочности на Разрыв, Удлинения, Разрыва Лица.

Значительно увеличивается Толщина; Прочность Лица тоже увеличивается, но в меньшей степени.

3.  ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИРОВАНИИ

ПРОЦЕСС РАСЧЁТ НА ВЕС «ВЕТ БЛУ», СТРОГАНОГО НА 1 мм ОТМОКА 500% Вода 35°С 0,2% CELESAL DL 0,2% Щавелевая кислота Вращение 2 часа. Ночь в ванне при вращении 2 минуты каждый час. На следующий день рН = 3,8. Слив ванны. Промывка 10 минут. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 100% Вода 30°С 2% Формиат натрия Вращение 15 минут. 0,5% Бикарбонат натрия Вращение 60 минут. Довести все рН до 5,5. КРАШЕНИЕ-ЖИРОВАНИЕ 50% Вода 35°С 2% RETANAL HD 2% Краситель Вращение 60 минут. 100% Вода 60°С 5% FOSFOL 50 5% FOSFOL SC-10 ЛЕВЫЕ ПОЛОВИНКИ – СТАНДАРТНЫЙ ПРОЦЕСС ПРАВЫЕ ПОЛОВИНКИ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 5% RETANAL CAU Вращение 60 минут. 2% Муравьиная кислота Вращение 60 минут. рН = 3,7. Слив ванны. Промывка 10 минут. МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ Пролёжка 12 часов на козелке. Растяжка на рамах: 50°С. Кондиционирование: 22°С; 62% О.В. в теч. 2 часов (12% О.В. в коже). Тяжка.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. №2

МЯГ	     ЦВ  	 ППР	      ПРА	 УДЛ	        ТОЛ	  РЛИ	        ПЛИ

КАЧЕСТВА

На рис. №2 представлены уменьшение показателей Степени Мягкости, Предела Прочности при Растяжении, Прочности на Разрыв, Удлинения, Разрыва Лица;  увеличение Яркости Цвета, Толщины и Прочности Лица.

Необходимо также отметить улучшение равномерности и яркости окраски, представленные на рис. №3:

Рис. №3.